## Slide 1
Новые эффективные решения в изоляции стальных трубопроводов
Завод по производству стальных и полиэтиленовых фитингов
для систем газификации и водоснабжения
8 843 211-85-85 г. Казань
air-gaz.ru
АИР-ГАЗ
Notes: На сегодняшний день наш завод является одним из лидеров российского рынка в сфере производства полиэтиленовых и стальных фитингов для газификации и водоснабжения. Предприятие работает в этом направлении уже более 12 лет и с 2014 года компания сертифицирована в системе «ГАЗСЕРТ». В 2015 завершена работа по прохождению сертификации менеджмента качества ISO 9001-2011. География поставок производимой нами продукции охватывает все регионы Российской Федерации и стран СНГ и мы всегда рады предложить Вам самые выгодные инженерные решения.

## Slide 2
НСПС (неразъемные соединения ПЭ - сталь);
Цокольные вводы (выходы газопровода из земли);
Газовые изолирующие соединения;
Конденсатосборники газовые;
Краны шаровые подземные;
Ковера стальные.
ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

## Slide 3
ЦОКОЛЬНЫЕ ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА У ЗДАНИЯ
а - стальной цокольный ввод;
б - полиэтиленовый ввод, выполненный свободным изгибом трубы;
в - полиэтиленовый ввод, выполненный при помощи отвода с ЗН.
1 - стальной участок цокольного ввода;
2 - переход "сталь-полиэтилен";
3 - полиэтиленовый газопровод;
4 - футляр;
5 - полиэтиленовый футляр изогнутый;
6 - отвод с ЗН.
Notes: В существующей нормативной базе есть несколько документов, регламентирующих установку и конструктив цокольных вводов. В СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов», мы найдем раздел, под названием «Вводы полиэтиленовых газопроводов», где в пунктах 5.17-5.23 определены типы и виды цокольных вводов, а также требования и рекомендации по их установке и производству. В этом документе описаны три конструкции цокольных вводов с футляром, которые представлены на Рисунке 1. (Рисунок и описание скопировано из СП 42-103) – это цокольный ввод Г-образный, i-образный и Прямой.

## Slide 4
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД Г-ОБРАЗНЫЙ
Цокольный ввод полиэтилен-сталь «Г-образный», изоляция ленточно - полимерная
Особенностью «Г-образного» цокольного ввода является расположение неразъемного соединения полиэтилен-сталь в горизонтальной части изделия.
Это позволяет устанавливать ЦВПС-Г на всех проектируемых полиэтиленовых газопроводах, не зависимо от климатических условий.

## Slide 5
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД Г-ОБРАЗНЫЙ С ФУТЛЯРОМ
Цокольный ввод полиэтилен-сталь «Г-образный», футлярный, изоляция ленточно - полимерная
Особенностью «Г-образного» цокольного ввода является расположение неразъемного соединения полиэтилен-сталь в горизонтальной части изделия.
В соответствии с пунктом 5.3.3 СТО Газпром газораспределение 2.4-10-1–2021, цокольные вводы на основе ленточно-полимерной изоляции должны иметь конструкцию с футляром.

## Slide 6
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПРЯМОЙ
Цокольный ввод полиэтилен-сталь Прямой,
футлярный, изоляция ленточно - полимерная
Конструктивной особенностью Прямого цокольного ввода является свободный изгиб нижней части цокольного ввода – газовой полиэтиленовой трубы, расположенной в гибком футляре.
Неразъемное соединение в данном изделии расположено в вертикальной части и защищено стальным футляром.

## Slide 7
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД i-ОБРАЗНЫЙ
Цокольный ввод полиэтилен-сталь «i-образный», футлярный, изоляция ленточно - полимерная
Конструктивной особенностью i-образного цокольного ввода является расположение неразъемного соединения полиэтилен-сталь в вертикальной части изделия.
Для предотвращения механических воздействий, данное изделие оборудовано стальным изолированным (полиэтиленовым) футляром.

## Slide 8
СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002)
Пункт 5.1.5
Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания рекомендуется заключать в футляр. Концы футляра в местах входа и выхода газопровода из земли рекомендуется заделывать эластичным материалом, а зазор между газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания рекомендуется заделывать на всю длину футляра. Пространство между стеной и футляром рекомендуется заделывать, например, цементным раствором, бетоном и т.п. на всю толщину пересекаемой конструкции.
Футляры на выходе и входе газопровода из земли при условии наличия на нем защитного покрытия, стойкого к внешним воздействиям, допускается не устанавливать (Измененная редакция, Изм. N 2).

## Slide 9
«Г-образный» цокольный ввод с футляром (изоляция – полилен)
Стальная труба изолированная липкими лентами ПОЛИЛЕН ЛИ-45, ЛИ-63, ОБЕРТКА 40 ОБ 63
Футляр стальной (полиэтиленовый) установлен на уровне земли
Notes: Основываясь на нормативную базу, проектные решения и требования газораспределительных и эксплуатирующих организаций, на территории Российской Федерации получил широкое распространение цокольный ввод с горизонтальным подземным расположением неразъёмного соединения полиэтилен-сталь. Это так называемый «Г-образный» цокольный ввод с футляром.
Как показано на схеме, цокольный ввод имеет подземный и надземный стальной участок, на который в соответствии ГОСТ 9.602-2016 необходимо наносить защитное антикоррозийное покрытие. Цокольные вводы традиционно изолируются двумя способами: лентами ПОЛИЛЕН ЛИ-45, ЛИ-63, ОБЕРТКА 40 ОБ 63, либо применятся стальная труба, изолированная полиэтиленом, нанесенным методом экструзии. Так как основа данных типов изоляции полиэтилен, то соответственно в месте перехода трубы из подземного в надземный (земля-воздух) возникает ряд серьезных ограничений. Изоляция из полиэтилена разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения, также подвержена растрескиванию при отрицательных температурах и в целом не удовлетворяют требованиям стойкости к внешним воздействиям.
Вывод: цокольные вводы изолированные защитными покрытиями из полиэтилена, не являются стойкими к воздействию внешней среды и в соответствии с СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) их необходимо заключать в футляры, которые приводят к проблемам, изложенным ниже.

## Slide 10
Возникающие проблемы
Notes: В процессе эксплуатации выхода газопровода из земли (цокольного ввода), возникают неминуемые риски образования коррозии на месте установки и герметизации футляра. Широко применяемый материал для герметизации - битум очень быстро дает усадку и растрескивается. Влага в виде атмосферных осадков попадает внутрь футляра и газопровод подвергается коррозии. Другой способ герметизации футляров - с помощью полиэтиленовой термоусаживаемой трубки, также не является надежным. В результате движения грунтов и температурных перепадов, герметизирующая пэ трубка трескается, что также приводит к нарушению герметичности футляра. Иногда футляры устанавливаются монтажными организациями в полевых условиях непосредственно на объектах строительства, что также отражается на качестве их герметизации. Установка футляра на цокольном вводе в заводских условиях более надежный способ, но также не снижает риски возникновения коррозии газопровода на выходах газопровода из земли из-за ненадежности существующих герметизирующих материалов.

## Slide 11
  Нарушение заделки зазора между футляром и газопроводом от воздействия температурных перепадов и осадков (дождь, снег, лед);
  Просадка труб газопровода и футляров в процессе эксплуатации в результате недостаточного уплотнения грунта основания под вертикальным участком газопровода и торца футляра или вызванных деформациями горизонтального участка газопровода;
  Коррозийные повреждения труб газопроводов и футляров, которые возникают из-за попадания атмосферных осадков в зазор между газопроводом и футляром, а также по причине отсутствия контроля над состоянием материала заделки зазора между футляром и газопроводом.
  Необходимость эксплуатирующим организациям нести затраты по периодическому ремонту заделки между торцом футляра и трубой газопровода.
Возникающие проблемы

## Slide 12
  В 2018 году завод АИР-ГАЗ разработал изолирующее антикоррозийное полиуретановое покрытие стальных газопроводов под названием AGPROTECT, которое по результатам проведенных опытных испытаний выдержало требования к стойкости от воздействия внешней среды и полностью соответствует ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
Решение проблемы
Notes: Решение проблемы образования коррозии газопровода на месте установки футляров цокольных вводов, является полный отказ от установки футляров в результате применения новых изоляционных материалов стойких к внешним воздействиям в соответствии с изменением 2 пункта 5.1.5 СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002).
На основе покрытия AGPROTECT, были сконструированы и запущены производство БЕСФУТЛЯРНЫЕ цокольные вводы, пройдены все необходимые сертификационные испытания и в 2019 году был налажен их серийный выпуск.

## Slide 13
Сравнительные технические характеристики покрытия AGPROTECT с наиболее распространенными способами изоляции стальных участков цокольных вводов
Наименование показателя | Цокольный ввод, изоляция AGPROTECT | Цокольный ввод, изоляция ПОЛИЛЕН ЛИ-45, 63 ОБЕРКА ЛИ 63 | Цокольный ввод, изоляция Экструдированный полиэтилен
Допустимая температура эксплуатации | -60+60 ºС | -40+40 ºС | -20+60 ºС
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Стоек к воздействию ультрафиолета | Разрушается под воздействием ультрафиолета | Разрушается под воздействием ультрафиолета
Стойкость покрытия к внешним механическим воздействиям | Покрытие выдерживает: удар груза не менее 5 Дж, при температуре : -15 0С, + 20 0С, +40 0С. В точках удара отсутствуют поры, трещины и электрический пробой изоляции | При минусовой температуре прочность покрытия при ударе низкая. В точках удара образуются трещины и наблюдается электрический пробой изоляции | При минусовой температуре прочность покрытия при ударе низкая. В точках удара образуются трещины и наблюдается электрический пробой изоляции
Адгезия изоляционного покрытия стального патрубка и футляра | Высокая степень адгезии | Средняя степень адгезии | Средняя степень адгезии
Сопротивление вдавливанию острого предмета | Высокое сопротивление вдавливанию | Низкое сопротивление вдавливанию | Среднее сопротивление вдавливанию

## Slide 14
Экономическое обоснование
Отсутствие затрат на установку, ремонт и обслуживание футляров, что является постоянной статьей расходов при использовании конструкций с футляром
Исключение рисков коррозии на переходах газопровода из подземного в надземный и исключение рисков утечек и потерь газа
Благодаря широкой линейке диаметров цокольных вводов, имеется возможность установки Бесфутлярных цокольных вводов AGPROTECT перед ГРС, ПГБ, ГРПШ и т.д., с диаметрами выше 300 мм
Notes: Необходимо отметить экономическую выгоду применения Бесфутлярных цокольных вводов на основе покрытия AGPROTECT. Полиуретановое антикоррозийное изоляционное покрытие является относительно дорогим материалом по сравнению с существующими покрытиями из полиэтилена, а нанесение его на стальную трубу ‒ трудоемкий и технологически сложный процесс. Себестоимость производства бесфутлярного цокольного ввода AGPROTECT достаточна, высока, и его конечная цена соответственно выше цокольных вводов с футляром на основе изоляции из полиэтилена. Но через несколько лет эксплуатации бесфутлярного цокольного ввода произойдет положительный экономический эффект.

## Slide 15
Сертификаты соответствия
Сертификат соответствия Цокольных вводов ТУ
Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ

## Slide 16
Виды конструкций цокольных вводов AGPROTECT
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ «Г-ОБРАЗНЫЙ» БЕСФУТЛЯРНЫЙ AGPROTECT
Notes: Разработана конструкций цокольного ввода полиэтилен-сталь «Г-образных» бесфутлярных в изоляции на основе полиуретанов AGPROTECT.
Цокольный ввод полиэтилен-сталь «Г-образный» бесфутлярный AGPROTECT (ЦВПС-ГБ AGPROTECT)
ЦВПС-ГБ AGPROTECT
Стальная часть цокольного ввода ‒ стальные прямошовные трубы ГОСТ 3262-75, 10705-80 или бесшовные трубы ГОСТ 8732- 78, 8734-75.
Изоляция стальной части ‒полиуретановое защитное антикоррозийное покрытие AGPROTECT.
Полиэтиленовая часть ‒полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 11(9) ГАЗ.
Диапазон диаметров: 32*25, 32*32; 40*32; 63*57; 90*89; 110*108; 160*159; 225*219; 315*273; 315*325; 400*377
Цокольные вводы диаметрами 32х25 (32) мм, 40х32 (38) мм, 63х57 мм, 90x89 мм, 110x108 мм производятся без сварных стыков методом холодного гнутья. Остальные диаметры изготавливаются через стальной отвод.

## Slide 17
Виды конструкций цокольных вводов AGPROTECT
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ «Г-ОБРАЗНЫЙ» БЕСФУТЛЯРНЫЙ AGPROTECT С КРАНОМ И ГИС
Notes: ЦВПС-ГБ AGPROTECT С КРАНОМ И ГИС-ПП
Данное изделие представляет собой конструкцию цокольного ввода полиэтилен-сталь «Г-образный» бесфутлярный AGPROTECT с герметично соединенным отключающим устройством и газовым изолирующим соединением производства АИР-ГАЗ.

## Slide 18
Виды конструкций цокольных вводов AGPROTECT
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ «Г-ОБРАЗНЫЙ» БЕСФУТЛЯРНЫЙ AGPROTECT С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС
Notes: ЦВПС-ГБ AGPROTECT С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС
Данное изделие представляет собой конструкцию цокольного ввода полиэтилен-сталь «Г-образный» бесфутлярный AGPROTECT с герметично соединенным отключающим устройством и газовым изолирующим соединением производства АИР-ГАЗ с переходом на диаметры Ду 25 или Ду 32.

## Slide 19
Виды конструкций цокольных вводов AGPROTECT
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД «i-образный» БЕСФУТЛЯРНЫЙ AGPROTECT

## Slide 20
Фото опытных образцов

## Slide 21
Цокольные вводы AGPROTEKT

## Slide 22
Варианты установки цокольных вводов

## Slide 23
Преимущества использования
Цокольных вводов AGPROTEKT
Этап | ЦВ с футляром | ЦВ AGPROTEKT
1. Проектирование | - | +
2. Запуск в производство | - | +
3. Транспортировка | - - | +
4. Монтаж | - - - | +
5. Цена | + | -
6. Обслуживание | - | +
7. Срок эксплуатации | - | +

## Slide 24: Завод по производству стальных и полиэтиленовых фитингов для систем газификации и водоснабжения
АИР-ГАЗ
Спасибо за внимание!
8 843 211-85-85 г. Казань
info@air-gaz.ru